Задания по предмету «Технология малярных работ» в 718группе

На 07.02.- 08.02.2022

# Задание на 7 февраля

# Прочитайте опорный конспект и ответьте на вопросы в конце конспекта. (Переписывать конспект не нужно)

# ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ

# Тема: Подготовка деревянных изделий к окраске

Деревянные поверхности могут иметь простую, улучшенную и высококачественную окраску. Простую окраску применяют для окрашивания стен, перегородок, оконных переплетов, дверей и полов в подсобных помещениях, различных бытовых предметов на хозяйственном дворе, оград и т. п. Улучшенная окраска рекомендуется для окрашивания оконных переплетов, дверей и полов в основных помещениях жилища, мебели, рам для произведений изобразительного искусства и др. Высококачественная окраска применяется главным образом для окрашивания мебели.

Подготовка деревянных поверхностей под окраску.

Под окраску подготовка поверхности состоит из таких операций: очистка; вырубывание сучков и засмолов; проолифливание, сушка; подмазка дефектов, сушка, шлифовка, проолифливание подмазанных мест; грунтовка (первая окраска).

Очистка поверхности необходима в случае, если она загрязнена, имеет жирные и другие пятна, которые могут выступать из-под краски. Жирные пятна удаляют путем промывания поверхности 5 %-ным раствором кальцинированной соды (500 г соды на 10 л воды). Пятна от ржавчины удаляют 10 %-ным раствором медного купороса или 2—3 %-ным раствором соляной кислоты. Если жирные или ржавые пятна смыть не удалось, их закрашивают белой эмалевой краской.

При необходимости окрасить поверхность, ранее покрытую масляной краской, ее тщательно осматривают, и в случае, если старая краска держится прочно, промывают изделие горячей водой с мылом или содой. Если же старая краска отслаивается, ее снимают, поверхность подготавливают и затем окрашивают.

Старую масляную краску следует полностью снимать при окраске поверхности нитрокраской. Это обусловлено тем, что нитрокраска, нанесенная на поверхность, ранее окрашенную масляной краской, вспучивается и свертывается. В то же время масляную краску на поверхность, ранее покрытую нитрокраской, наносить можно, естественно, если последняя держится прочно.

Старую масляную краску на деревянных поверхностях снимают химическим способом, пользуясь смесью, приготовленной по следующему рецепту, часть по объему:

Известковое тесто – 1часть

Мел молотый просеянный – 1часть

Сода каустическая (20 %-ный раствор) – до рабочей густоты

Для смеси отдельно готовят водный раствор каустической соды, для чего 2,5 кг соды растворяют в 10 л воды. Известковое тесто тщательно перемешивают с мелом, и в смесь вливают раствор соды до рабочей густоты.     С каустической содой следует обращаться осторожно, так как при попадании на кожу она может вызвать ее ожог.

Смесь наносят на окрашенную поверхность сплошным слоем толщиной 1—2 мм. Через 1—1,5 часа слой масляной краски размягчается, Сначала с поверхности с помощью шпателя снимают смесь для повторного применения на следующем участке, а затем тем же шпателем удаляют размягченную масляную краску. Очищенную от краски поверхность промывают 1 %-ным раствором соляной или уксусной кислоты.

На подлежащих окраске поверхностях могут выступать нагели, необрезанные волокна древесины и др. Их устраняют с помощью стамески, цикли, а также шлифованием.

Сучки, которые при высыхании древесины могут выпасть, вырубают. Для этого сначала обозначают границы удаляемого участка, а затем вырубают его стамеской на глубину до 5 мм. В образовавшееся гнездо вставляют на клею точно прорезанный кусочек древесины той же породы. Направления волокон вставки и детали должны совпадать.

В изделиях и конструкциях из сосны и ели могут встречаться места интенсивного выделения смолы, так называемые засмолы. При покрытии их краской смола будет и далее выделяться, разрушая слой краски, поэтому места засмолов следует вырубить cтaмеской на глубину 2-3 мм и после проолифливания подмазать густой масляной подмазкой, приготовленной по такому рецепту:

Олифа – 1 кг

Клей столярный (10%-ный раствор) – 0,1 л

Мел молотый просеянный – до рабочей густоты

Для приготовления подмазки раствор клея вливают в олифу, смесь тщательно перемешивают. В приготовленную эмульсию добавляют мел до образования густой пластичной пасты.

Очищенную поверхность проолифливают, растушевывая щеткой подогретую олифу равномерным слоем. Поврежденные места подмазывают подмазкой после высыхания проолифленной поверхности.

Следующей операцией является шлифование сухих подмазочных мест наждачной шкуркой и их проолифливание.

Подготовленную поверхность грунтуют следующей масляной смесью, кг:

Олифа – 1

Густотертая масляная краска – 0,5—1

Для приготовления грунтовки к густотертой краске добавляют олифу и смесь тщательно перемешивают. Грунтовочную смесь наносят на поверхность щеткой-ручником. Нанесенную грунтовку тщательно растушевывают вдоль волокон древесины.

При простой окраске после высыхания грунтовки поверхность окрашивают.

При подготовке поверхности под окраску пентафталевой эмалевой краской ПФ — 115 прошпатлеванную деревянную поверхность грунтуют грунтовкой, приготовленной по такому рецепту, часть по массе:

Пентафталевая краска – 0,8

Олифа натуральная – 1

Растворитель – до рабочей густоты

Для приготовления грунтовки материалы тщательно смешивают и процеживают через сито. В качестве растворителя используют бензин-растворитель, скипидар или сольвент.

При подготовке поверхности под улучшенную окраску выполняют следующие операции: очищают поверхность; вырубают сучки и заделывают их кусочками древесины на клею; вырубают засмолы; проолифливают и сушат всю поверхность; подмазывают вырубленные места засмолов и поврежденные места, сушат, шлифуют и проолифливают высохшие подмазанные места; всю поверхность шпатлюют, высушивают, шлифуют крупной наждачной шкуркой и снимают с нее пыль; грунтуют поверхность с флейцеванием; шлифуют высохшую поверхность мелкой наждачной шкуркой и снимают пыль; выполняют первую окраску с флейцеванием и последующим шлифованием мелкой наждачной шкуркой.

Техника выполнения операций описана выше. Шпатлюют поверхность смесью такого состава, г:

Олифа натуральная – 1000

Растворитель (скипидар или бензин-растворитель) – 100

Сиккатив – 100

Мыло хозяйственное (40 %-ное) – 20

Клей животный (10 %-ный раствор) – 0,2

Мел молотый просеянный – до рабочей густоты

Для приготовления шпатлевки олифу разводят растворителем и сиккативом. Готовят 10 %-ный клеевой раствор с мылом. Для этого сухой клей измельчают и 6—12 часов замачивают в воде. Потом клей подогревают и, перемешивая его, добавляют мыло, нарезанное стружкой. Клеевой раствор с мылом, интенсивно перемешивая, вливают в разведенную олифу. К полученной эмульсии постепенно добавляют мел и перемешивают до образования однородной сметанообразной массы.

На плоские поверхности слой сплошной шпатлевки наносят деревянным шпателем. Для этого на шпатель набирают порцию шпатлевки и намазывают ее на поверхность слоем толщиной 1—2 мм. Шпатель держат в правой руке под углом 10—15° к поверхности, одновременно нажимая на него левой рукой. После этого намазанный слой шпатлевки разравнивают поворотным движением шпателя, перпендикулярным к первому. Шпатлевку можно наносить маховой щеткой, а разравнивать на поверхности — широким резиновым шпателем. Для выполнения работы этим методом шпатлевка должна быть более жидкой. На профилированные поверхности шпатлевку наносят резиновыми пластинками разной ширины.

Слой шпатлевки после высыхания шлифуют крупнозернистой шкуркой, поверхность очищают тряпкой от пыли и грунтуют с флейцеванием.    Флейцуют грунтовочный слой щеткой-флейцем, двигая ее вдоль волокон. После высыхания грунтовки поверхность шлифуют мелкой наждачной шкуркой, снимают пыль. Так же наносят и обрабатывают слой первой окраски.

Подготовка поверхности под высококачественную окраску состоит из таких операций: очистка поверхности; вырубание сучков и засмолов; проолифливание, сушка; подмазка дефектов, сушка, шлифовка, проолифливание подмазанных мест; шпатлевка, высушивание, шлифовка, снятие пыли; нанесение второго слоя шпатлевки, сушка, шлифовка, снятие пыли; грунтовка поверхности с флейцеванием, сушка, шлифовка, снятие пыли; первая окраска с флейцеванием, сушка, шлифовка и снятие пыли; вторая, окончательная, окраска.

Шпатлевальную смесь для второго шпатлевания делают более жидкой, чем для первого, и наносят металлическим шпателем.

Подготовленная поверхность должна быть ровной, без царапин, следов кисти и т. п.

Отвечаем на вопросы и ответы записываем в тетрадь

Вопросы к теме:

1. Где применяют простую окраску по деревянной поверхности?

2. Где применяют улучшенную окраску по деревянной поверхности?

3. Где применяют высококачественную окраску по деревянной поверхности?

4.  Перечислите из каких операций состоит подготовка деревянной  поверхности под окраску:

5. Перечислите операции при подготовке поверхности под улучшенную окраску?

6. Перечислите операции при подготовке поверхности под высококачественную окраску?

Моя  почта ebdokia62@mail.ru

Отправлять задание не нужно, делаете в тетради, а когда приходите показываете мне и я вам проставлю оценки за все задания.

Задания по предмету «Технология малярных работ» в 718группе

# Задание на 8 февраля

# Прочитайте опорный конспект и ответьте на вопросы в конце конспекта. (Переписывать конспект не нужно)

# ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ

# ПОДГОТОВКА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЕРЕД ОКРАШИВАНИЕМ

Любые отделочные работы выполняются только после предварительной подготовки. Алгоритм предварительной подготовки бетонных поверхностей перед выполнением окрашивания.

- на свежий бетон краска не наносится – должно пройти не меньше месяца перед началом работ;

- краска для бетона должна обладать паропроницаемостью, тогда она не будет пузыриться при нанесении на бетонную поверхность;

- при окрашивании бетона не следует использовать валик из поролона – он оставляет пузырьки;

- чистящие и окрашивающие вещества не должны попадать в глаза, дыхательные пути и на кожные покровы.

Порядок проведения работ

Технология подготовки бетонной поверхности под окраску предполагает проведение следующих видов работ:

- Удаление старой краски, а также непрочных участков поверхности и устранение «цементного молочка». Определить, есть ли «цементное молочко» можно, если поверхность бетона поскрести лезвием. Образование пыли говорит о необходимости очистки. Декоративное покрытие с поверхности необходимо снять шпателем или с помощью щелочи. Поверхности, покрытые водоэмульсионными составами или известью, следует смочить горячей водой, после чего зачистить с помощью шпателя и тщательно промыть водой. Убрать отслаивающийся слой краски скребком или шлифовкой;

- Проведение ремонта поврежденных участков (заделка сколов, трещин и пр.);

- Просушивание поверхности перед грунтовкой. На ощупь поверхность должна быть сухой;

- Грунтование. Грунт придаст поверхности прочность и защитит ее от пагубного воздействия воды и вспыливания. Грунт подбирается в сочетании с краской, и наносится в 2 слоя валиком или кистью.Покрытие требуется просушить;

- Нанесение шпаклевки (выбирается в зависимости от состояния бетона) в 2 захода. Если есть серьезные трещины, перед шпатлеванием рекомендуется воспользоваться специальными ремонтными составами;

- Шлифовка поверхности после каждого слоя шпаклевки наждачкой или металлической сеточкой. Первый шар лучше выровнять наждачкой № 60, а второй (верхний) – № 80 или 100;

- Обеспыливание поверхности после высыхания грунтовкой-пропиткой;

- Повторная обработка грунтующим составом;

- Подготовительные работы завершены, можно приступать к окрашиванию.

Подготовка оштукатуренных поверхностей

Новые, неокрашенные ранее оштукатуренные поверхности готовим к окрашиванию в такой последовательности:

- В первую очередь, поверхность необходимо прочистить или сгладить сначала пемзой, затем шлифовальной шкуркой. Прочистку производим только по сухой поверхности круговыми движениями. В процессе этой операции от штукатурного слоя отшелушиваются слабодержащиеся песчинки, сглаживаются небольшие бугорки, а поверхности становятся ровными и гладкими.

- Второй этап: грунтование поверхности. Грунтовочное покрытие укрепляет рыхлую поверхность, выравнивает ее впитывающую способность, улучшает сцепление с основой и последующим отделочным материалом. В этом случае хорошо использоватьгрунтовку глубокого проникновения «SuperBase» ТМ «Farbex», которая создаст эффективную защиту от грибка и плесени, укрепит и максимально выровняет впитывающую способность окрашиваемой поверхности. Если площадь большая,  можно использовать грунтовку-концентрат глубокого проникновения «SuperBase 1:4» ТМ «Farbex», которая разбавляется чистой водой в соотношении: 1 часть грунтовки к 4 частям воды.

- Следующий этап: заделка трещин, выравнивание поверхности. Все трещины, неровности исправляем с помощью шпаклевки. После полного высыхания шпаклевки  поверхность необходимо зашлифовать, удалить пыль от шлифовки.

- Краски очень не любят пыль (а на оштукатуренных поверхностях ее предостаточно), поэтому завершающий этап подготовки — обеспыливание, для чего можно воспользоваться щетками или веником, но намного эффективнее будет проделать это с помощью пылесоса или влажной тряпки. Если вы выбрали влажный способ обеспыливания, то перед окрашиванием поверхности необходимо хорошо просушить.

- Далее поверхность снова грунтуем. Повторное грунтование проводится с целью улучшения сцепления (адгезии) с последующим лакокрасочным материалом, а также связывания пилы после шлифования. Для этого снова используем  грунтовку глубокого проникновения «SuperBase» ТМ «Farbex» или грунтовку-концентрат глубокого проникновения «SuperBase 1:4» ТМ «Farbex».

- Завершающий этап подготовки оштукатуренной поверхности – грунтование. Грунтуют поверхность для того, чтобы создать однородную способность окрашиваемой поверхности впитывать влагу и уменьшить расход краски, применяя для этого грунтовку на водно-дисперсионной основе.

Отвечаем на вопросы и ответы записываем в тетрадь

Вопросы к теме:

- Напишите алгоритм предварительной подготовки бетонных поверхностей перед окрашиванием.

- Перечислите виды работ при подготовки бетонной поверхности под окраску?

- Перечислите виды работ при подготовке новой оштукатуренной поверхности под окраску?

Моя  почта ebdokia62@mail.ru

Отправлять задание не нужно, делаете в тетради, а когда приходите показываете мне и я вам проставлю оценки за все задания.